AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Amiblu GFK-Vortriebsrohre nach DIN EN ISO 23856 / DIN16868 / DIN16869

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorbemerkungen	2

2.	GFK - Vortriebsrohr bis PN1	4

2.1.	GFK-Vortriebsrohr mit Edelstahlkupplung	4

2.2	GFK-Vortriebsrohr mit GfK-Kupplung	4

2.3	GFK-Vortriebsrohre als Anfangsrohr	5

2.4	Zwischenpreßstationsvorlaufrohr	5

2.5	Zwischenpreßstationsnachlaufrohr	5

3.	Zubehör	5

3.1.	Verpreßstutzen 1“ Edelstahl	5

Eine Haftung der Amiblu Gruppe ist ausgeschlossen. Dies betrifft auch Druck- und Schreibfehler sowie nachträgliche Änderungen technischer Daten.

# Vorbemerkungen

GfK-Vortriebsrohre aus glasfaserverstärktem ungesättigtem Polyesterharz (UP-GF), gemäß DIN EN ISO 23856 und ISO25780 mit einem Wandaufbau gemäß/analog DIN16868 / 16869.

Es muss der Nachweis der Übereinstimmung sowie eine Eigen- und Fremdüberwachung der Produktion entsprechend den Produktnormen DIN EN ISO 23856 / ISO25780 in Verbindung mit der CEN / TS 14632 vorliegen.

Der Nachweis der Fremdüberwachung muss durch eine nach DIN EN ISO / IEC 17025 akkreditierte Zertifizierungs- und Zulassungsstelle aus dem europäischen Raum erfolgen. Es ist der Nachweis von mindestens 6 Jahren erfolgreicher Fremdüberwachung vorzulegen.

Das Herstellwerk muss über die Konformitätsnachweise der eingesetzten Rohstoffe für die Rohrproduktion sowie alle prozessrelevanten Parameter verfügen.

Der Produktionsstandort des Lieferanten muss über ein etabliertes und zertifiziertes Qualitätssicherungssystem nach ISO 9001, Energiemanagement nach ISO 50001, Umweltmanagement nach ISO 14001 verfügen.

Nachweise sind in englischer und deutscher Sprache zulässig. Anderssprachige Unterlagen sind beglaubigt übersetzt beizubringen.

Der Nachweis einer Langzeitrandfaserdehnung nach EN 1120 bzw. ISO10952 für die Bemessungsdauer von mindestens 50 Jahren ist vorzulegen.

Die Rohre müssen über eine ausreichende Widerstandsfähigkeit gegenüber Abrieb verfügen. Bei Prüfung der Abriebfestigkeit nach EN 295-3 oder CEN TR 15729 über 100.000 Lastspiele muss eine 2-fache Sicherheit gegenüber der Stärke der inneren Verschleißschutzschicht nachgewiesen werden.

Weiterhin müssen die Rohre eine ausreichende Beständigkeit gegenüber Hochdruckspülverfahren analog DIN 19523 vorweisen.

Vortriebsrohre sind mit einer inneren Verschleißschutzschicht von min. 1,0mm Dicke auszuführen.

Rohre und Kupplungen müssen eine eineindeutige serielle Kennzeichnung aufweisen, um während der Verlegung diese Daten zum Zwecke der Qualitätsverfolgung aufzeichnen zu können.

Die statische Berechnung ist gemäß DWA-A 161 für biegeweiche Rohrsysteme mit Nennsteifigkeit (nicht Elastizitätsmodul) vorzunehmen. Zur statischen Berechnung ist die Anwendung der Materialkennwerte nach den ATV-Regelwerk nur zulässig, sofern diese Kennwerte Mindestanforderungen der zutreffenden Produktnorm DIN EN ISO 23856 sind.

Die zulässige Vortriebkraft der GFK-Vortriebsrohre in der Amiblu Typenbezeichnung wird nach ISO 25780 mit dem Sicherheitsfaktor SF=3,5 berechnet. Das gewählte Einbauverfahren kann im Nachweis nach DWA-A161 die zulässige Vortriebskraft der Rohre zusätzlich einschränken. Die anzusetzende Vortriebskraft in der Bauausführung ist in Abstimmung mit der Bauüberwachung zu wählen. Die Vortriebskräfte nach DWA-A161 sind je Lastfall ausgewiesen.

Für GFK-Rohrsysteme ist auf Anforderung eine generische Umweltproduktdeklaration (EPD) vorzulegen. Die EPD muss in voller Übereinstimmung mit den Normen ISO 14025, ISO 21930 und EN 15804-A2:2019 erstellt werden.

Spezifische EPD-Dokumente sind unter Berücksichtigung der Zusammensetzung des zu lie-fernden Rohrsystems für Rohr mit Kupplung in der Einheit 1/m zu erklären. Die spezifische EPD muss auf die geplante Produktionsstätte (Lieferwerk) ausgestellt werden und die Produktphase (Cradle-to-Gate A1-A3) und die Bauprozessphase (A4-A5) für den Projektstandort im Ökobi-lanzszenario abdecken. Im Faktor A1 muss die Ökobilanz den ökologischen Fußabdruck der Herstellung für die eingesetzten Primärrohstoffe sowie im Faktor A2 der Transport zu Produktionsstätte enthalten sein.

Vertragsbestandteile in der jeweils aktuell gültigen Ausgabe sind:

- ISO 25780 - Kunststoff-Rohrleitungssysteme mit und ohne Druck für die Wasserversorgung, die Bewässerung sowie für Abwasserleitungen und -kanäle - Glasfaserverstärkte duroplastische Kunststoffe (GFK) auf der Basis von ungesättigtem Polyesterharz (UP) - Rohre mit flexiblen Verbindungen, die für den Einbau im Rohrvortrieb vorgesehen sind (ISO-Originalsprache: englisch)

- DIN EN ISO 23856: Kunststoff-Rohrleitungssysteme für die Wasserversorgung, Entwässerungssysteme und Abwasserleitungen mit oder ohne Druck – Glasfaserverstärkte duroplastische Kunststoffe (GFK) auf der Basis von ungesättigtem Polyesterharz (UP)

- DIN 16868-1/2: Rohre aus glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF); gewickelt, gefüllt

- DIN 16869-1/2: Rohre aus glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF); geschleudert, gefüllt

- DIN EN 1120: Kunststoff-Rohrleitungssysteme – Rohre und Formstücke aus glasfaserverstärkten duroplastischen Kunststoffen (GFK) – Ermittlung der Widerstandsfähigkeit gegen Chemiekalieneinwirkung von der Innenseite eines Abschnittes im verformten Zustand

- Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001 als Nachweis des Qualitätsmanagementsystems des Rohrherstellers

- DIN EN ISO 14001: Umweltmanagementsysteme

- DIN EN ISO 50001: Energiemanagementsysteme

- Nachweis von mindestens 6 Jahren erfolgreicher Fremdüberwachung durch ein nach DIN EN ISO / IEC 17025 akkreditiertes Prüflabor aus dem europäischen Raum

- DWA-A125 - Rohrvortrieb und verwandte Verfahren

- DWA-A 161:  Statische Berechnung von Vortriebsrohren

- DIN EN 1991-2: Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 2: Verkehrslasten auf Brücken

- Arbeitsblatt DWA-A139 - Einbau und Prüfung von Abwasserleitungen und Kanälen

- Verlegerichtlinien des Rohrherstellers

# GfK - Vortriebsrohr bis PN1

# GfK-Vortriebsrohr mit Edelstahlkupplung

Vortriebsrohre aus glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF) gemäß DIN EN ISO 23856 und ISO 25780, mit einem Wandaufbau gemäß/analog DIN 16868 oder 16869 inkl. einer einseitig aufgezogenen Vortriebskupplung einschl. dazugehörigem Dichtprofil liefern, zur Verwendungsstelle transportieren und unter Beachtung der geltenden Vorschriften ordnungsgemäß im Vortrieb einbauen.

Außendurchmesser:   		OD …. mm

Baulänge Einzelrohr:  		BL  6/3/2/1 m (unter Beachtung der Produktionstoleranzen)

Wandstärke (min): 			...... mm

max. zul. Vorpresskraft*:  Fperm:  	…... KN (nach ISO 25780 / gerader Vortrieb)

*Die angegebene maximal zulässige Vorpresskraft (KN) entspricht einer 3,5-fachen Sicherheit gegenüber der rechnerischen Bruchlast. Durch die projektbezogene statische Berechnung können sich davon abweichende zulässige Presskräfte ergeben.

Kupplungstyp: SE (Edelstahl 1.4571 mit integrierter EPDM-Dichtung)

# GfK-Vortriebsrohr mit GfK-Kupplung

Vortriebsrohre aus glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF) gemäß DIN EN ISO 23856 und ISO 25780, mit einem Wandaufbau gemäß/analog DIN 16868 oder 16869 inkl. einer einseitig aufgezogenen Vortriebskupplung einschl. zugehörigem EPDM-Dichtprofil liefern, zur Verwendungsstelle transportieren und unter Beachtung der geltenden Vorschriften ordnungsgemäß im Vortrieb einbauen.

Außendurchmesser:   		OD …. mm

Baulänge Einzelrohr:  		BL  6/3/2/1 m (unter Beachtung der Produktionstoleranzen)

Wandstärke (min): 			...... mm

max. zul. Vorpresskraft*:  Fperm:  	…... KN (nach ISO 25780 / gerader Vortrieb)

*Die angegebene maximal zulässige Vorpresskraft (KN) entspricht einer 3,5-fachen Sicherheit gegenüber der rechnerischen Bruchlast. Durch die projektbezogene statische Berechnung können sich davon abweichende zulässige Presskräfte ergeben.

Kupplungstyp: GfK

# GfK-Vortriebsrohre als Anfangsrohr

Vortriebsrohre aus glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF) gemäß DIN EN ISO 23856 und ISO 25780, mit einem Wandaufbau gemäß/analog DIN 16868 oder 16869, passend zum Rohrsystem der Vorpositionen; einseitig zum Anschluss an das Maschinensystem des Ausführenden angepasst, liefern, zur Verwendungsstelle transportieren und unter Beachtung der Verlegevorschriften des Herstellers ordnungsgemäß im Vortrieb einbauen.

Außendurchmesser:   		OD …. mm

Baulänge Einzelrohr:  		BL  6/3/2/1 m (unter Beachtung der Produktionstoleranzen)

# Zwischenpreßstationsvorlaufrohr

Vortriebsrohre aus glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF) gemäß DIN EN ISO 23856 und ISO 25780, mit einem Wandaufbau gemäß/analog DIN 16868 oder 16869, passend zum Rohrsystem der Vorpositionen; einseitig zum Anschluss an die verwendete Zwischenpressstation angepasst, liefern, zur Verwendungsstelle transportieren und unter Beachtung der Verlegevorschriften des Herstellers ordnungsgemäß im Vortrieb einbauen.

Außendurchmesser:   		OD …. mm

Baulänge Einzelrohr:  		BL  6/3/2/1 m (unter Beachtung der Produktionstoleranzen)

# Zwischenpreßstationsnachlaufrohr

Vortriebsrohre aus glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF) gemäß DIN EN ISO 23856 und ISO 25780, mit einem Wandaufbau gemäß/analog DIN 16868 oder 16869, passend zum Rohrsystem der Vorpositionen; einseitig zum Anschluss an die verwendete Zwischenpressstation angepasst, liefern, zur Verwendungsstelle transportieren und unter Beachtung der Verlegevorschriften des Herstellers ordnungsgemäß im Vortrieb einbauen.

Außendurchmesser:   		OD …. mm

Baulänge Einzelrohr:  		BL  6/3/2/1 m (unter Beachtung der Produktionstoleranzen)

# Zubehör

# Verpressstutzen 1“; Edelstahl

Zulage für die Lieferung von Verpressstutzen 1“ aus Edelstahl 1.4571 mit Kunststoff-Rückschlagventil und Verschlussstopfen aus Edelstahl 1.4571, werkseitig eingebaut.